ELAPRO 1k-CRYL

TD117 Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben

Baustelle

Architekt/Bauherr

Auftragnehmer

Produkt 	ELAPRO 1k-CRYL

Farbtöne	Schwarz, Seidengrau

Ausführungszeit	von	 bis

Auftrag Nr.

Vorbemerkungen

Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten, hat sich der Verarbeiter vom beschichtungsgerechten Zustand des Untergrundes zu überzeugen. Die Beurteilung des Untergrundes liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.

Die Oberfläche muss sauber, trocken, griffig, eben und tragfähig sein. Staub, Öl, Fett und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden. Grundsätzlich darf die Untergrundrestfeuchte max. 50 % betragen.

Abzudichtende Untergründe aus Beton oder Zementestrich sollten mindestens 28 Tage alt sein. Mineralische Untergründe müssen mit dem ELAPRO Primer UN grundiert werden.

Ausführung nach den technischen Richtlinien des Herstellers.

Materialeigenschaften und Prüfnachweise ELAPRO 1k-CRYL

| Materialeigenschaften | Prüfnachweise |
| --- | --- |
| Systembasis: Ungesättigtes Polyesterharz (UP) / Polyacrylat Aushärtung: Lufttrocknung u. Selbstvernetzung Viskosität: dickflüssig, thixotrop Dichte: 1,4 g/cm3 Standardfarben: Schwarz (ca. RAL 9005) und Seidengrau (ca. RAL 7044) | ETA – 18/0987 auf der Grundlage von EAD 030350-00-0402 Nutzungsdauer: W3 (25 Jahre) Klimazone: M, S Nutzlasten: P1-P4 Dachneigung: S1-S4 Oberflächentemperatur: TL4:TH3 Brandverhalten (DIN 4102-1 und DIN EN 13501-1) Brandklasse: Klasse E Beanspruchung durch Feuer von außen (DIN 4102-7 und DIN EN 13501-5) Klasse: BRoof (t1) |

| Pos. | Menge | Leistung | EUR / Einheit | Gesamtpreis [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemein |  |  |  |
| 1.1 | ____ Psch | Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten und räumen Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten erforderliche Anschlüsse, Wasser- und Stromanschlüsse herstellen | __________ /Psch | ____________ EUR |
| 1.2 | ____ Stk | Einhausung abzudichtende Fläche(n), inkl. armierter Bauplane wetterfest einhausen Warmlufterzeuger Gas vorhalten Vorhaltedauer: Wochen Einzuhausende Fläche: m² | __________ /Stk | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 2 | Gerüst |  |  |  |
| 2.1 | ____ m2 | Arbeits- und Schutzgerüst Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längenorientiertes Standgerüst herstellen, vorhalten und abbauen Gerüstbreite 0,73 m Lastklasse: 3 (2,0 kN/m²) Breitenklasse: SW06 Höhenklasse: H2 alle Gerüstlagen genutzt verankern nach Wahl des Auftragnehmers Einrüstung für Putzarbeiten und/oder Dacharbeiten (Dachneigung angeben) Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belastbar Grundeinsatzzeit: 4 Wochen | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 2.2 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.1 je Woche | _____ /Wochen | ____________ EUR |
| 2.3 | ____ Stk | Treppenturm Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“ als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze Gerüstbreite 0,64 m Treppenklasse A zulässige Belastung 2,5 kN/m² Treppenklasse A nach EN 12811-1 Typ Layher Podesttreppe oder gleichwertig Aufbauhöhe ('..........') m, in das Gerüst der Pos. ('..........') integriert einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden Halterungen erstellen, vorhalten und wieder entfernen Grundeinsatzzeit: 4 Wochen | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2.4 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.3 je Woche | _____ /Wochen | ____________ EUR |
| Forsetzung Pos. 2 nächste Seite |  |  |  |  |
| 2.5 | ____ Stk | Fußgängertunnel Fußgängertunnel lichte Mindestbreite 1,20 m Fußgängertunnel in/an das Gerüst der Pos. ('..........') mit einer lichten Mindestbreite von 1,20 m und einer lichten Mindesthöhe von 2,20 m einbauen, vorhalten und wieder entfernen. Durchgangsrahmen LW oder gleichwertig Grundeinsatzzeit: 4 Wochen | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2.6 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.5 je Woche | _____ /Wochen | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 3 | Entsorgung |  |  |  |
| 3.1 | ____ Stk | Containergestellung Abfallcontainer bis ......m³ Inhalt liefern, vorhalten u. wieder abfahren Abrechnung zum Nachweis An- und Abfuhr | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 3.2 | ____ t | Entsorgung abgerissene(r) Dachaufbau/Bauschutt/Metallteile der Deponierung zuführen Entsorgungskosten pro Tonnage zum Nachweis | __________ /t | ____________ EUR |
| 3.3 | ____ m2 | Kiesschüttung vorhandene Kiesschüttung bis auf den Untergrund abtragen Abfahrt Entsorgung | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.4 | ____ m2 | Blitzschutzanlage vorhandene Blitzschutzanlage demontieren, lagern oder ggf. entsorgen Neu- bzw. Remontage. Die Prüfung erfolgt im Anschluss nach den gesetzlichen Bestimmungen durch eine Fachfirma. | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.5 | ____ Psch | Sonderabfall Entsorgung nach der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) | __________ /Psch | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 4 | Untergrundvorbehandlung |  |  |  |
| Hinweise Die abzudichtende Fläche muss gründlich gereinigt werden. Der Untergrund muss für die Verarbeitung staub-, öl- und fettfrei sein. Ablagerungen, Moose und Flechten sind rückstandslos zu entfernen. Blasen müssen geöffnet und tragfähig egalisiert werden. Lose Oberflächen sind zu verfestigen und zu glätten. Der zu beschichtende Untergrund muss fest und tragfähig sein. Lose Altanstriche müssen ggf. entfernt werden. Fehl- und Hohlstellen bis 5 mm müssen bis über den Randbereich mit ELAPRO 1k-CRYL ausgefüllt, dann mit einem Ausschnitt ELAPRO Vlies 110 überbrückt und anschließend mit einer Deckschicht ELAPRO 1k-CRYL überlegt werden. Fehl- und Hohlstellen über 5 mm müssen mit einem geeigneten Material (z. B. ELAPRO QuickRepair) flächenbündig ausgefüllt und dann mit einer Grundschicht ELAPRO 1k-CRYL überlegt werden. In die noch flüssige Grundschicht wird ein Ausschnitt ELAPRO Vlies 110 eingelegt und anschließend mit einer Deckschicht ELAPRO 1k-CRYL überlegt. |  |  |  |  |
| 4.1 | ____ m2 | Untergrund anschleifen Lose Teile und Altbeschichtungen müssen restlos entfernt werden. Die Oberfläche muss eine Haftzugsfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² aufweisen. Vorhandene Altbeschichtung/Anstrich der Betonoberfläche z. B. mittels diamantbesetzter Topfscheibe anschleifen. Hinweis: Der Schleifstaub ist mittels Industriestaubsauger aufzufangen. Bauteil: | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.2 | ____ m2 | Untergrund reinigen Untergrund aus Metallen oder kunststoffbasierten Materialien gründlich mit ELAPRO Cleaner reinigen. | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.3 | ____ m | Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen vorhanden Anschlüsse und Durchdringungen mit einem 50 mm breiten Klebeband, je nach Anschlusshöhe abkleben Hinweis: Das Klebeband ist unverzüglich nach dem Auftrag der Abdichtung zu entfernen. Es darf maximal 5 mm über der Abschlusskante der Trägereinlage geklebt werden. | __________ /m | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 5 | Haftgrundierung |  |  |  |
| 5.1 | ____ m2 | ELAPRO Primer KS für kunststoffbasierte Untergründe Untergründe: EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK sowie Kunststoffbahnen aus PVC u.a. Verbrauch: mind. 0,05 kg/m² Hinweis: Herstellerangaben beachten Untergrund sorgfältig mit ELAPRO Cleaner reinigen ELAPRO Primer KS für ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen | __________ /m2 | ____________ EUR |
| Forsetzung Pos. 5 nächste Seite |  |  |  |  |
| 5.2 | ____ m2 | ELAPRO Primer UN für metallische und mineralische Untergründen Untergründe: Aluminium, Edelstahl, Kuper, Stahl, Zink, Beton u. Estrich (genutzte Flächen) u.a. Verbrauch: mind. 0,10 kg/m² Hinweis: Herstellerangaben beachten Metallische Untergründe reinigen, mineralische Untergründe werden nicht mit ELAPRO Cleaner gereinigt. ELAPRO Primer UN für ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen | __________ /m2 | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 6 | Abdichtung |  |  |  |
| Hinweise Herstellerangaben sind zu beachten. Positionen A01 „Verarbeitungsrelevante Daten“ und A02 „Anwendung ELAPRO 1k-CRYL* sind zu beachten. |  |  |  |  |
| A01 | Verarbeitungsrelevante Daten Relative Luftfeuchtigkeit1 0 bis 75 % Verarbeitungstemperatur +10 bis +35 °C Untergrundtemperatur1 +5 bis +60 °C, mind. 3 °C über dem Taupunkt Untergrundrestfeuchte 0 bis 50 % (trocken bis mattfeucht) Verarbeitungszeit2, 3 90 Min. Regenfest3 nach 1 Stunde (20 °C / 50 % r.F.) Begehbar3 nach 24 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) Vollständige Vernetzung3 nach 72 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) Überarbeitbarkeit4 unbegrenzt, wenn gereinigt Schichtstärke mind. 2,1 mm Verbrauch 1k-CRYL mind. 3,5 kg/m² Vlieseinlage 110 g/m² Polyestervlies Verbrauch Vlies 110 mind. 1,0 m²/ m² Gefahrenhinweise keine 1Während des Ausführungszeitpunktes muss die Oberflächentemperatur 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung – i.d.R. ab 85 % r.F. – kann sich auf der zu beschichtenden Oberfläche ein trennend wirkender Kondenzfilm bilden. 2Direkte Sonneneinstrahlung muss vermieden werden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen muss das Gebinde luftdicht verschlossen werden. 3Messungen bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wind werden die angegebenen Werte beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen auch in den Folgestunden nach dem Auftrag die Möglichkeit zur Aushärtung bieten. 4Die durchgehärtete 1k-CRYL Oberfläche ist großzügig mit dem ELAPRO Cleaner zu reinigen oder anzurauen. |  |  |  |
|  | Forsetzung Pos. 6 nächste Seite |  |  |  |
| A02 | Anwendung ELAPRO 1k-CRYL* *gültig für alle Abdichtungen. Zusätzliche Hinweise in den einzelnen Positionen müssen beachtet werden. Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. 1) Vorbereitung Material: ELAPRO 1k-CRYL satt umrühren, ohne Luft einzuschließen – dabei bis in die Ecken des Gebindes rühren. 2) Grundschicht: 2/3 ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle, Pinsel oder Zahnrakel vollflächig und satt deckend auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. 3) Vlieseinlage: Zugenschnittenes ELAPRO Vlies 110 hohlraum-, blasen- und faltenfrei in die noch nasse Grundschicht legen und mit einer trockenen Rolle andrücken. 4) Deckschicht: 1/3 ELAPRO 1k-CRYL auf das ELAPRO Vlies 110 gleichmäßig auftragen. |  |  |  |
| 6.1 | ____ m2 | Abdichtung Fläche Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 6.2 | ____ m | Abdichtung Wandanschluss Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Hinweis: Die Eckausbildungen sind mit einzukalkulieren. Zuschnitt cm | __________ /m | ____________ EUR |
| 6.3 | ____ Stk | Abdichtung Rohrdurchführung Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Hinweis: Rohre aus PE / PP zusätzlich am oberen Rand mittels Schlauchklemme mechanisch befestigen. Durchmesser Rohr: mm | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.4 | ____ Stk | Abdichtung Dacheinlauf Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Hinweis: ELAPRO 1k-CRYL mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel im Ablaufrohr nach Herstellervorgaben auftragen. Durchmesser Dacheinlauf: mm | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.5 | ____ Stk | Abdichtung Lichtkuppel eckig Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Durchmesser Lichtkuppel: ……………..x…………….. m | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.6 | ____ Stk | Abdichtung Lichtkuppel rund Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Durchmesser Lichtkuppel: m | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.7 | ____ Stk | Abdichtung Türanschluss Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Hinweise: Die Abdichtung ist hinter die Rollladenführungsschienen und/oder Deckleisten zu führen. Zuschnitt: m Anschlusshöhe: m | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.8 | ____ Stk | Abdichtung Doppel-T-Stahlträger Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Hinweise: Beim Vlieszuschnitt wird die Form des Trägers ausgeschnitten. Die Vliesstücke müssen mind. 5 cm überdeckt werden. Ein Mantelvlies mind. 5 cm auf die Bodenfläche und entsprechend dem Regelwerk am Stahlträger hochführen. Die Abdichtung des Mantelvlieses erfolgt analog zum Bodenvlies. | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.9 | ____ m | Abdichtung Dehnfuge Typ 1 Hinweis: Vorhandene Fuge ≤ 5 mm mit geeigneten Mitteln abdecken, so dass ein Einsinken des Flüssigkunststoffs in die Fuge verhindert wird. Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. | __________ /m | ____________ EUR |
| 6.10 | ____ m | Abdichtung Dehnfuge TYP 2 Hinweis: Die Anwendung erfolgt in zwei Durchgängen. PE-Rundschnur in die Fuge dicht gestoßen einlegen. Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Eine weitere PE-Rundschnur auf die bereits abgedeckte Fuge verlegen. Den Abdichtungsvorgang wie oben wiederholen. Bei der Vlieseinlage darauf achten, dass das zweite Vlies das erste Vlies um ca. 10 cm überdeckt. | __________ /m | ____________ EUR |
| 6.11 | ____ m | Abdichtung innenliegende Metallrinne Hinweise: Metalle werden grundsätzlich gereinigt. Nähte und Stöße mit einem ca. 50 mm breiten geeigneten Klebeband abdecken. Primer UN auftragen. Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Abwicklung Rinne: cm | __________ /m | ____________ EUR |
| 6.12 | ____ m | Abdichtung wärmegedämmter Wandanschluss (WDVS) Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Hinweis: Die Abdichtung muss von der Fläche aus über den senkrechten Dämmstoff, bis ca. 15 cm am Mauerwerk hochgeführt aufgetragen werden. Anschlusshöhe: cm | __________ /m | ____________ EUR |
|  |  |  | Forsetzung Pos. 6 nächste Seite |  |
| 6.13 | ____ m | Abdichtung Traufanschluss Metallteile müssen zuvor mit ELAPRO Cleaner gesäubert werden. Untergrund mit jeweiligem Primer vorbehandeln. (Hinweis: Es kann sich hier um ein Verbund- oder Metalltraufblech handeln, dementsprechend ELAPRO Primer UN oder ELAPRO Primer KS möglich.) Der Abdichtungsvorgang erfolgt nass in nass. 2/3 Grundschicht, Vlieseinlage und 1/3 Deckschicht. Hinweis: Die zugenschnitte Vlieseinalge ELAPRO Vlies 110 vollflächig in die noch nasse Grundschicht einlegen. Die Grundschicht und das Vlies werden rechtwinklig nach unten in die Rinne geführt. Zuschnitt: cm | __________ /m | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 7 | Schutzlage bei Platten oder Holzbelag |  |  |  |
| 7.1 | ____ m2 | Schutzbelag Auftrag eines Schutzbelags zum Schutz u. a. vor mechanischen Einwirkungen. Fabrikat Schutzlage: | ____ /m2 | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 8 | Regiearbeiten |  |  |  |
| 8.1 | ____ Std | Helfer | __________ /Std | ____________ EUR |
| 8.2 | ____ Std | Facharbeiter | __________ /Std | ____________ EUR |
| 8.3 | ____ Std | Vorarbeiter | __________ /Std | ____________ EUR |
| 8.4 | ____ Std | Meister | __________ /Std | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |

Übersicht Leistungsaufstellung

| Pos. | Menge | Leistung |  | EUR / Einheit | Gesamtpreis [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemein |  |  |  |  |
| 1.1 | ____ Psch | Baustelleneinrichtung |  | __________ /Psch | ____________ EUR |
| 1.2 | ____ Stk | Einhausung |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2 | Gerüst |  |  |  |  |
| 2.1 | ____ m2 | Arbeits- und Schutzgerüst |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 2.2 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit |  | ______ /Wochen | ____________ EUR |
| 2.3 | ____ Stk | Treppenturm |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2.4 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit |  | ______ /Wochen | ____________ EUR |
| 2.5 | ____ Stk | Fußgängertunnel |  | __________ /Stk | ____________ |
| 2.6 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit |  | ______ /Wochen | ____________ EUR |
| 3 | Entsorgung |  |  |  |  |
| 3.1 | ____ Stk | Containergestellung |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 3.2 | ____ t | Entsorgung |  | __________ /t | ____________ EUR |
| 3.3 | ____ m2 | Kiesschüttung |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.4 | ____ m2 | Blitzschutzanlage |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.5 | ____ Psch | Entsorgung Abfälle und Sondermüllstoffe |  | __________ /Psch | ____________ EUR |
| 4 | Untergrundvorbehandlung |  |  |  |  |
| 4.1 | ____ m2 | Untergrund anschleifen |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.2 | ____ m2 | Untergrund reinigen |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.3 | ____ m | Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen |  | __________ /m | ____________ EUR |
| 5 | Haftgrundierung |  |  |  |  |
| 5.1 | ____ m² | ELAPRO Primer KS |  | __________ /m² | ____________ EUR |
| 5.2 | ____ m² | ELAPRO Primer UN |  | __________ /m² | ____________ EUR |
| 6 | Abdichtung |  |  |  |  |
| 6.1 | ____ m² | Abdichtung Fläche |  | __________ /m² | ____________ EUR |
| 6.2 | ____ m | Abdichtung Wandanschluss |  | __________ /m | ____________ EUR |
| 6.3 | ____ Stk | Abdichtung Rohrdurchführung |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.4 | ____ Stk | Abdichtung Dacheinlauf |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.5 | ____ Stk | Abdichtung Lichtkuppel eckig |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.6 | ____ Stk | Abdichtung Lichtkuppel rund |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.7 | ____ Stk | Abdichtung Türanschluss |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| Forsetzung Übersicht nächste Seite |  |  |  |  |  |
| 6.8 | ____ Stk | Abdichtung Doppel-T-Stahlträger |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.9 | ____ Stk | Abdichtung Dehnfuge Typ I |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.10 | ____ Stk | Abdichtung Dehnfuge Typ II |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 6.11 | ____ m | Abdichtung innenliegende Metallrinne |  | __________ /m | ____________ EUR |
| 6.12 | ____ m | Abdichtung WDVS |  | __________ /m | ____________ EUR |
| 6.13 | ____ m | Abdichtung Traufanschluss |  | __________ /m | ____________ EUR |
| 7 | Schutzlage bei Platten- oder Holzbelag |  |  |  |  |
| 7.1 | ____ m2 | Schutzlage |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 8 | Regiearbeiten [Stundenlohn] |  |  |  |  |
| 8.1 | ____ Std | Helfer |  | __________ /Std | ____________ EUR |
| 8.2 | ____ Std | Facharbeiter |  | __________ /Std | ____________ EUR |
| 8.3 | ____ Std | Vorarbeiter |  | __________ /Std | ____________ EUR |
| 8.4 | ____ Std | Meister |  | __________ /Std | ____________ EUR |
|  |  |  | Netto-Summe aller Leistungen: |  |  |
|  |  |  | Gesetzlich geltender MwSt.-Satz von ______ % |  |  |
|  |  |  | Gesamt Brutto Summe: |  |  |