ELAPRO QuickRepair

TD157 Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben

Baustelle

Architekt/Bauherr

Auftragnehmer

Produkt 	ELAPRO QuickRepair

Farbtöne	Steingrau

Ausführungszeit	von	 bis

Auftrag Nr.

Vorbemerkungen

Vor Beginn der Reparaturarbeiten, hat sich der Verarbeiter vom beschichtungsgerechten Zustand des Untergrundes zu überzeugen. Die Beurteilung des Untergrundes liegt im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.

Die Oberfläche muss sauber, trocken, griffig, eben und tragfähig sein. Staub, Öl, Fett und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden. Grundsätzlich darf die Untergrundrestfeuchte max. 20 % betragen.

Abzudichtende Untergründe aus Beton oder Zementestrich sollten mindestens 28 Tage alt sein. Mineralische Untergründe müssen mit dem ELAPRO Primer UN grundiert werden.

Ausführung nach den technischen Richtlinien des Herstellers.

Materialeigenschaften ELAPRO QuickRepair

| Materialeigenschaften | Allgemeine Hinweise |
| --- | --- |
| Systembasis: Silanterminiertes Polyurethan (PUR) Aushärtung: Luftfeuchtigkeit Viskosität: dickflüssig, thixotrop Dichte: 1,4 g/cm3 Standardfarben: Steingrau (ca. RAL 7030) | ELAPRO QuickRepair ist eine faserarmierte Speziallösung für die Reparatur und Instandsetzung (z. B. von besonders schwer zugänglichen Anwendungsfällen). Die Verarbeitung des Systems entspricht nicht den Vorgaben des Fachregelwerk des Dachdeckerhandwerks sowie der DIN 18531, welche beide eine vliesarmierte Verarbeitung voraussetzen. ELAPRO QuickRepair ist weiterhin für Kleinflächen als Notabdichtung geeignet, bei der aus Gründen der Witterung eine fachgerechte Abdichtung nicht möglich ist. Bei entsprechender Witterungslage sollte die Beschichtung aus QuickRepair mit ELAPRO 1k-SIL oder 1k-CRYL und ELAPRO Vlies 110 fachgerecht überarbeitet werden. |

| Pos. | Menge | Leistung | EUR / Einheit | Gesamtpreis [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemein |  |  |  |
| 1.1 | ____ Psch | Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten und räumen Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten erforderliche Anschlüsse, Wasser- und Stromanschlüsse herstellen | __________ /Psch | ____________ EUR |
| 1.2 | ____ Stk | Einhausung abzudichtende Fläche(n), inkl. armierter Bauplane wetterfest einhausen Warmlufterzeuger Gas vorhalten Vorhaltedauer: Wochen Einzuhausende Fläche: m² | __________ /Stk | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 2 | Gerüst |  |  |  |
| 2.1 | ____ m2 | Arbeits- und Schutzgerüst Arbeits- und Schutzgerüst nach DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1 als längenorientiertes Standgerüst herstellen, vorhalten und abbauen Gerüstbreite 0,73 m Lastklasse: 3 (2,0 kN/m²) Breitenklasse: SW06 Höhenklasse: H2 alle Gerüstlagen genutzt verankern nach Wahl des Auftragnehmers Einrüstung für Putzarbeiten und/oder Dacharbeiten (Dachneigung angeben) Standfläche waagerecht auf Gelände über Lastverteiler belastbar Grundeinsatzzeit: 4 Wochen | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 2.2 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.1 je Woche | _____ /Wochen | ____________ EUR |
| 2.3 | ____ Stk | Treppenturm Gerüsttreppenturm nach DIN EN 12811-1 „Arbeitsgerüste“ als Aufstieg zum Erreichen hochgelegener Arbeitsplätze Gerüstbreite 0,64 m Treppenklasse A zulässige Belastung 2,5 kN/m² Treppenklasse A nach EN 12811-1 Typ Layher Podesttreppe oder gleichwertig Aufbauhöhe ('..........') m, in das Gerüst der Pos. ('..........') integriert einschließlich Außen- und Innengeländer mit entsprechenden Halterungen erstellen, vorhalten und wieder entfernen Grundeinsatzzeit: 4 Wochen | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2.4 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.3 je Woche | _____ /Wochen | ____________ EUR |
| Forsetzung Pos. 2 nächste Seite |  |  |  |  |
| 2.5 | ____ Stk | Fußgängertunnel Fußgängertunnel lichte Mindestbreite 1,20 m Fußgängertunnel in/an das Gerüst der Pos. ('..........') mit einer lichten Mindestbreite von 1,20 m und einer lichten Mindesthöhe von 2,20 m einbauen, vorhalten und wieder entfernen. Durchgangsrahmen LW oder gleichwertig Grundeinsatzzeit: 4 Wochen | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2.6 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit Verlängerung der Grundeinsatzzeit zur Vorposition 2.5 je Woche | _____ /Wochen | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 3 | Entsorgung |  |  |  |
| 3.1 | ____ Stk | Containergestellung Abfallcontainer bis ......m³ Inhalt liefern, vorhalten u. wieder abfahren Abrechnung zum Nachweis An- und Abfuhr | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 3.2 | ____ t | Entsorgung abgerissene(r) Dachaufbau/Bauschutt/Metallteile der Deponierung zuführen Entsorgungskosten pro Tonnage zum Nachweis | __________ /t | ____________ EUR |
| 3.3 | ____ m2 | Kiesschüttung vorhandene Kiesschüttung bis auf den Untergrund abtragen Abfahrt Entsorgung | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.4 | ____ m2 | Blitzschutzanlage vorhandene Blitzschutzanlage demontieren, lagern oder ggf. entsorgen Neu- bzw. Remontage. Die Prüfung erfolgt im Anschluss nach den gesetzlichen Bestimmungen durch eine Fachfirma. | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.5 | ____ Psch | Sonderabfall Entsorgung nach der Europäischen Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) | __________ /Psch | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 4 | Untergrundvorbehandlung |  |  |  |
| Hinweise Der Untergrund muss für die Verarbeitung sauber, trocken, griffig, eben und tragfähig sein. Staub, Öl, Fett und sonstige trennend wirkende Substanzen müssen entfernt werden. Blasen müssen geöffnet und tragfähig egalisiert werden. Beton- und Zementuntergründe sowie Fliesenbeläge müssen materialabtragend vorbereitet werden. Anschleifen führt zu einer Oberflächenvergrößerung und ist daher immer empfehlenswert, um eine bessere Haftung zu erreichen. Fehl- und Hohlstellen können mit QuickRepair ausgefüllt werden. |  |  |  |  |
| 4.1 | ____ m2 | Untergrund anschleifen Lose Teile und Altbeschichtungen müssen restlos entfernt werden. Die Oberfläche muss eine Haftzugsfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² aufweisen. Vorhandene Altbeschichtung/Anstrich der Betonoberfläche z. B. mittels diamantbesetzter Topfscheibe anschleifen. Hinweis: Der Schleifstaub ist mittels Industriestaubsauger aufzufangen. Bauteil: | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.2 | ____ m2 | Untergrund reinigen Untergrund aus Metallen oder kunststoffbasierten Materialien gründlich mit ELAPRO Cleaner reinigen. | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.3 | ____ m | Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen vorhanden Anschlüsse und Durchdringungen mit einem 50 mm breiten Klebeband, je nach Anschlusshöhe abkleben Hinweis: Das Klebeband ist unverzüglich nach dem Auftrag der Abdichtung zu entfernen. Es darf maximal 5 mm über der Abschlusskante der Trägereinlage geklebt werden. | __________ /m | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 5 | Haftgrundierung |  |  |  |
| 5.1 | ____ m2 | ELAPRO Primer KS für kunststoffbasierte Untergründe Untergründe: EPDM, EVA, FPO/TPO, GFK sowie Kunststoffbahnen aus PVC oder hartes PVC u.a. Verbrauch: mind. 0,05 kg/m² Hinweis: Herstellerangaben beachten Untergrund sorgfältig mit ELAPRO Cleaner reinigen ELAPRO Primer KS für ELAPRO QuickRepair mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen | __________ /m2 | ____________ EUR |
| Forsetzung Pos. 5 nächste Seite |  |  |  |  |
| 5.2 | ____ m2 | ELAPRO Primer UN für metallische und mineralische Untergründen Untergründe: Aluminium, Edelstahl, Kuper, Stahl, Zink, Beton u. Estrich (genutzte Flächen) u.a. Verbrauch: mind. 0,10 kg/m² Hinweis: Herstellerangaben beachten Metallische Untergründe reinigen, mineralische Untergründe werden nicht mit ELAPRO Cleaner gereinigt. ELAPRO Primer UN für ELAPRO QuickRepair mittels kurzfasriger Rolle oder Pinsel gleichmäßig auftragen | __________ /m2 | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 6 | Beschichtung |  |  |  |
| Hinweise Herstellerangaben sind zu beachten. Positionen A01 „Verarbeitungsrelevante Daten“ und A02 „Anwendung ELAPRO 1k-SIL* sind zu beachten. |  |  |  |  |
| A01 | Verarbeitungsrelevante Daten Relative Luftfeuchtigkeit1 25 bis 100 % Verarbeitungstemperatur -5 bis +40 °C Untergrundtemperatur1 -5 bis +60 °C, mind. 3 °C über dem Taupunkt Untergrundrestfeuchte 0 bis 20 % (trocken bis mattfeucht) Verarbeitungszeit2, 3 90 Min. Regenfest3 nach 30 Minuten (20 °C / 50 % r.F.) Begehbar3 nach 24 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) Vollständige Vernetzung3 nach 72 Stunden (20 °C / 50 % r.F.) Überarbeitbarkeit4 bis 24 Std., danach reinigen oder anrauen Schichtstärke mind. 2,1 mm Verbrauch 1k-SIL mind. 1,5 kg/m² Gefahrenhinweise keine 1Während des Ausführungszeitpunktes muss die Oberflächentemperatur 3 °C über dem Taupunkt liegen. Bei Unterschreitung – i.d.R. ab 85 % r.F. – kann sich auf der zu beschichtenden Oberfläche ein trennend wirkender Kondenzfilm bilden. Eine relative Luftfeuchtigkeit bis zu 100 % in den Folgestunden nach der Verarbeitung ist zulässig. 2Direkte Sonneneinstrahlung muss vermieden werden. Bei längeren Arbeitsunterbrechungen muss das Gebinde luftdicht verschlossen werden. 3Messungen bei 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %. Durch Witterungseinflüsse wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Wind werden die angegebenen Werte beeinflusst. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen auch in den Folgestunden nach dem Auftrag die Möglichkeit zur Aushärtung bieten. 4Die durchgehärtete QuickRepair Oberfläche ist großzügig mit dem ELAPRO Cleaner zu reinigen oder anzurauen. |  |  |  |
| A02 | Anwendung ELAPRO QuickRepair* *gültig für alle Reparatur- und Instandsetzungssarbeiten. Zusätzliche Hinweise in den einzelnen Positionen müssen beachtet werden. 1) Vorbereitung Material: ELAPRO QuickRepair satt umrühren, ohne Luft einzuschließen – dabei bis in die Ecken des Gebindes rühren. 2) Beschichtung: ELAPRO QuickRepair wird mittels kurzfasriger Rolle, Pinsel oder Zahnrakel als gleichmäßige Schicht auf den auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. |  |  |  |
| 6.1 | ____ m2 | Beschichtung Fläche Die Abdichtung erfolgt mittels Rolle, Pinsel oder Zahnrakel auf die zuvor vorbereitete Fläche. Verbrauch mind. 1,5 kg/m². | __________ /m2 | ____________ EUR |
|  |  |  | Forsetzung Pos. 6 nächste Seite |  |
| 6.2 | ____ m | Beschichtung innenliegende Metallrinne Hinweise: Metalle werden grundsätzlich gereinigt. Nähte und Stöße mit einem ca. 50 mm breiten PE bedampften Klebeband abdecken. ELAPRO Primer UN auf die Metallflächen auftragen. Abwicklung Rinne: cm | __________ /m | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |
| 7 | Regiearbeiten |  |  |  |
| 7.1 | ____ Std | Helfer | __________ /Std | ____________ EUR |
| 7.2 | ____ Std | Facharbeiter | __________ /Std | ____________ EUR |
| 7.3 | ____ Std | Vorarbeiter | __________ /Std | ____________ EUR |
| 7.4 | ____ Std | Meister | __________ /Std | ____________ EUR |
|  |  |  | Gesamtkosten | ____________ EUR |

Übersicht Leistungsaufstellung

| Pos. | Menge | Leistung |  | EUR / Einheit | Gesamtpreis [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemein |  |  |  |  |
| 1.1 | ____ Psch | Baustelleneinrichtung |  | __________ /Psch | ____________ EUR |
| 1.2 | ____ Stk | Einhausung |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2 | Gerüst |  |  |  |  |
| 2.1 | ____ m2 | Arbeits- und Schutzgerüst |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 2.2 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit |  | ______ /Wochen | ____________ EUR |
| 2.3 | ____ Stk | Treppenturm |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 2.4 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit |  | ______ /Wochen | ____________ EUR |
| 2.5 | ____ Stk | Fußgängertunnel |  | __________ /Stk | ____________ |
| 2.6 | ____ Wochen | Vorhaltung nach Grundeinsatzzeit |  | ______ /Wochen | ____________ EUR |
| 3 | Entsorgung |  |  |  |  |
| 3.1 | ____ Stk | Containergestellung |  | __________ /Stk | ____________ EUR |
| 3.2 | ____ t | Entsorgung |  | __________ /t | ____________ EUR |
| 3.3 | ____ m2 | Kiesschüttung |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.4 | ____ m2 | Blitzschutzanlage |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 3.5 | ____ Psch | Entsorgung Abfälle und Sondermüllstoffe |  | __________ /Psch | ____________ EUR |
| 4 | Untergrundvorbehandlung |  |  |  |  |
| 4.1 | ____ m2 | Untergrund anschleifen |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.2 | ____ m2 | Untergrund reinigen |  | __________ /m2 | ____________ EUR |
| 4.3 | ____ m | Abkleben An- und Abschlüsse / Durchdringungen |  | __________ /m | ____________ EUR |
| 5 | Haftgrundierung |  |  |  |  |
| 5.1 | ____ m² | ELAPRO Primer KS |  | __________ /m² | ____________ EUR |
| 5.2 | ____ m² | ELAPRO Primer UN |  | __________ /m² | ____________ EUR |
| 6 | Beschichtung |  |  |  |  |
| 6.1 | ____ m² | Beschichtung Fläche |  | __________ /m² | ____________ EUR |
| 6.2 | ____ m | Beschichtung innenliegende Metallrinne |  | __________ /m | ____________ EUR |
| 7 | Regiearbeiten [Stundenlohn] |  |  |  |  |
| 7.1 | ____ Std | Vorarbeiter |  | __________ /Std | ____________ EUR |
| 7.2 | ____ Std | Facharbeiter |  | __________ /Std | ____________ EUR |
| 7.3 | ____ Std | Helfer |  | __________ /Std | ____________ EUR |
|  |  |  | Netto-Summe aller Leistungen: |  |  |
|  |  |  | Gesetzlich geltender MwSt.-Satz von ______ % |  |  |
|  |  |  | Gesamt Brutto Summe: |  |  |